## 附件

## 网格员制服面料技术要求

货物的主要的功能要求、质量标准、材质、技术参数等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **详细技术参数要求** | **工艺要求** | **参考样式图片** | **备注** |
|  | 男女冬装 （不含内衬衣） | 颜色：深蓝色▲成份：绵羊毛83.2%、桑蚕丝7.1%、山羊绒5.9%、氨纶3.8%；（允差±1）▲纱支：103.1/2公支\*50.5公支；（允差±1）▲克重：171g/㎡；（允差±1）染色牢度：≥4级（结果为一等品）甲醛含量：≤75mg/kgPh值：4.0～8.5 | 穿着高档挺刮，手感舒适,活性环保染色，不掉色，不起毛球，不易打皱,易打理。 |  |  |
|  | 男女春秋装 | 上衣颜色：浅蓝色， ▲成份：棉80.8%、聚酯纤维19.2%；（允差±1）▲纱支： 121.8S/2\*121.8S/2；（允差±1） ▲克重：107g/㎡；（允差±1）裤子颜色：藏蓝色， ▲成份：羊毛67.9%、聚酯纤维14.9%、锦纶10.0%、桑蚕丝3.9%、氨纶 3.3%；（允差±1）▲纱支：41.7公支\*41.0公支；（允差±1）▲克重：175g/㎡；（允差±1） | 上衣：免烫工艺，活性环保染色，不掉色，不起毛球，吸汗透气,布料厚实，不易打皱，穿着挺刮，极易打理，配有专属网格领花。裤子：穿着高档挺刮，手感舒适,活性环保染色，不掉色，不起毛球，不易打皱,易打理。 |  |  |
|  | 男女夏装 | 上衣颜色：浅蓝色， ▲成份：棉71.8%、聚酯纤维28.2%；（允差±1）▲纱支： 100.8S/2\*100.8S/2 ；（允差±1）▲克重：118g/㎡；（允差±1）裤子颜色：藏蓝色* 成份：聚酯纤维55.2%、粘纤41.2%、氨纶3.6%；（允差±1）

▲纱支： 63.5S/2\*34.5S；（允差±1）▲克重：187g/㎡；（允差±1） | 上衣：免烫工艺，活性环保染色，不掉色，不起毛球，吸汗透气,布料厚实，不易打皱，穿着挺刮，极易打理，配有专属网格领花。裤子：穿着高档挺刮，手感舒适,活性环保染色，不掉色，不起毛球，不易打皱,易打理。 |  |  |
|  | 男女帽子 （含帽徽） | 颜色：藏蓝色，成份：涤纶（含不锈钢国徽），款式：网格管理标志 |  |  |  |
|  | 袖标 | 涤纶丝，含有“网格管理”标识图案，款式：挂于上衣左袖上端 |  | QQ图片20151102103110 |  |
|  | 冬、夏季肩章 | 冬肩章：肩章涤纶提花含肩徽夏肩章：丝织，刺绣标志，款式：网格管理 |  |  |  |
|  | 冬季工号牌（金属） | 合金 |  |  |  |
|  | 夏季工号牌（绣花） | 成份：丝织，刺绣标志（魔术贴），款式：网格管理 |  |  |  |
|  | 冬季胸徽 （金属） | 合金 |  |  |  |
|  | 夏季胸徽 （绣花） | 成份：丝织，刺绣标志（魔术贴），款式：网格管理 |  |  |  |
|  | 领带（含领夹） | 成份：领带:涤丝,领带夹：不锈钢款式：网格管理 |  |  |  |
|  | 防寒服 | 成分：双层保暖，内层羽绒100%，外层防雨涂层布。款式：长款 |  |  |  |
|  | 男女皮鞋 | 成分：真皮，牛皮100%；款式：三接头；男款鞋跟3厘米；女款鞋跟3厘米。 |  | 1631087033(1) |  |